弧形外壳收音机制作说明

工具：万用表 电烙铁 锡丝 镊子 剥线钳等

元件焊接方法和要求：

- 准备电路板，并将需要焊接的元件排列好，并清楚各元件的的焊接位置。

- 准备电烙铁（分为便携式电烙铁和恒温可调式电烙铁，推荐恒温可调式电烙铁），配备海绵，将海绵沾水打湿，然后将水挤出半干，不滴水即可，放烙铁架前的海绵搁置盘备用。

- 将电烙铁接通电源，如果是有铅焊接的话，将温度调到350℃左右，如果是无铅焊接的话，调到380℃左右，达温度到达后，将烙铁头在海绵上擦拭几下，将氧化膜擦掉，然后往烙铁头上加锡。

- 把烙铁头往电路板空焊盘上预热，然后用镊子将元件放置焊盘上，然后往焊盘上加锡，将元件予以焊接，然后把元件的另一焊盘予以焊接。

- 依此方法，将需要的元件均焊接在电路板上，焊接完成后，检视各元件位置是否正确，焊接是否良好，如果均无误的话，可以通电测试度性能了。

- 贴片电阻（0805）

- 0R       1个

- 51R      1个

- 220R     1个

- 10K      1个

- 22K      2个

- 33K      1个

注：电路板每个元件旁标有具体阻值

注意事项：电烙铁做好接地措施，元件位置不可出错。

- 贴片电容（0805）

- 24pF      1个

- 100pF     1个

- 104       1个

- 105       5个

- 注：电路板每个元件旁标有具体容值，本电路贴片电容不分正负极

- 贴片电感（0805）

- 100nH      1个

注：电路板每个元件旁标有具体电感值，焊接时要注意络铁的温度和焊接时间，焊接完成后，应使用万用表等工具进行电路连通测试，以确保焊接质量良好。

- 贴片PPTC自恢复保险丝（0805）

- 500mA   6V   1个

注：焊接时注意焊接时间，焊接完成后要用万用表测试连通性

- 贴片红色LED（0805）

注：负极为绿色一端，与电路板两道竖直线一端，对应安装焊接，注意不要让LED灯头的塑料部分受力，不然在烙铁加热时会变软挤压变形。

- 贴片集成

- 8002B

- 注：焊接IC时要注意方向，芯片上小圆点的一端与电路板丝印凹口一端相对应安装焊接。

- 焊接前可以在焊盘上涂上助焊剂，易于焊接，焊接完成后要清理残余焊料保持芯片，焊盘周围干净整洁，防止短路烧坏芯片

- 贴片集成               RDA5807

- 注：焊接IC时要注意方向，芯片上小圆点的一端与电路板丝印凹口一端相对应安装焊接。

- 焊接前可以在焊盘上涂上助焊剂，易于焊接，焊接完成后要清理残余焊料保持芯片，焊盘周围干净整洁，防止短路烧坏芯片

- 晶振

- 32.768KHz

- 晶振不分方向，采用卧式焊接。

- 卧式按键

- 安装后进行焊接，注意不要短路，虚焊，焊接时间不易过长

- LED

- LED焊接前要先进行整型，弯折LED引脚，把LED伸出电路板进行焊接，LED长引脚为正，短引脚为负。电路板上竖直线的一端为负。

- 电解电容      470uF/16V

- 注：电解电容电路板上面白色阴影部分为负极，元器件长引脚一端为正极，短引脚一端为负极，元器件正极对电路板正极，元器件负极对应电路板负极进行安装焊接。

- 拨动开关

- 按照对应焊盘安装焊接

- 电池盒

- 电池盒红色线焊接在电路板上的+（正极）位置，黑色线焊接在焊盘上-（负极）位置

- 喇叭

- 把配线的两端线头剥去绝缘皮，镀上锡之后焊接在喇叭的两个焊盘上，另一端焊接在电路板上的喇叭焊盘上。

- 喇叭不分正负，配线仅当导线使用，颜色没有任何实际意义。

刮除前                                   刮除后

- 焊接天线前要刮除上面的金色漆

把导线去的一端焊接在电路板天线的位置上

导线的另一端焊接在天线上。

焊接完成图